LEISTUNGSTEXT:

SEMI-PERMANENTER ANTI-GRAFFITI-SCHUTZ

|  |
| --- |
| OZ. LEISTUNGSBESSCHREIBUNG MENGE EP GP |

1. Semi-Permanenter Anti-Graffiti-Schutz

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit

Anti-Graffiti-Schutzschicht, entsprechend

Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten des Untergrundes für Schutzauftrag.

Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten

 Anti-Graffiti-Beschichtung auf gereinigtem Untergrund.

Dampfdiffusionsoffen, biologisch abbaubar,

lösungsmittelfrei, hydrophob (wasserabstossend),

entsprechend RAL-GZ 841 / BAST-Zulassung.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung

des Untergrundes. Auftrag zweimalig mittels Rolle,

Niederdruck-Gerät oder Airless-Gerät, gemäß

Herstellerangaben. Auftragshöhe maximal \_\_\_\_\_m.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne

Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-

Wasserstrahl (80 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: …………….

Produkt: Semi-Guard o. glw.

Hersteller: Graffiti-Guard

 ………….. ………….. …………